# A Textová část

# Identifikační údaje:

Název stavby:	 		Vrchlabí č.p.100

Oprava fasády, sanace vlhkosti a náhrada oken

Projekt pro ohlášení udržovacích prací na kulturní památce

- Etapa

Místo stavby:				katastrální území Vrchlabí – st.p.č. 54/1

Předmět dokumentace:	Projekt pro ohlášení udržovacích prací na kulturní památce

Investor: 				Město Vrchlabí, Zámek č.p.1, 543 71 Vrchlabí

# Majitel pozemku st.p.č 54/1	Město Vrchlabí, Zámek č.p.1, 543 71 Vrchlabí

# Generální projektant, stavební a statická část:

# Ing. Jan Chaloupský aut. Ing.

# U Hřiště 639,541 01, Trutnov

# ČKAIT 0600124

# IS00 - statika a dynamika staveb

# IG00 – geotechnika

# IP00 - pozemní stavby

# Základní charakteristika stavby a její účel:

Objekt se nachází na pravém břehu řeky Labe, v centrální části města Vrchlabí. Stavba se nachází na jižním okraji MPZ Vrchlabí. Objekt byl postaven pravděpodobně před rokem 1897 Ignácem Theodorem Peterou jako dílna, prodejna a obytný dům majitele, eventuelně řídících pracovníků.

Objekt je tvořen třemi částmi obdelníkového půdorysu ve tvaru písmene U. Hlavní objekty (řešená část) směrem do ulice Nádražní je dvoupodlažní s obytným podkrovím, zastřešený mansardovou střechou. Boční část směrem do ulice Karolíny Světlé je dvoupodlažní s půdním prostorem. Tato část je zastřešena sedlovou střechou. Část objektu, která směřuje do dvora je taktéž dvoupodlažní, zastřešena pultovou střechou.

Objekt je v současnosti využíván jako bytový dům. Výrobní prostory nejsou využity a jejich budoucí využiti je vázáno na respektování památkových hodnot objektu.

Objekt je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v ústředním seznamu kulturních památek pod č. rej. 101397

1.1 Fasáda

Obvodové stěny jsou zděné, převážně cihelné. Hlavními dominantami fasády jsou dva rizality zakončené mansardovou střechou původně krytou břidlicí. V roce 2018 byla provedena náhrada střešní krytiny za falcovaný plech v odstínu antracit. Pod severním rizalitem na fasádě je hlavní vstup do obytné i výrobní části objektu. Pod jižním rizalitem na fasádě je zazděný výkladec.

Plocha vápenné fasády obytné části objektu je horizontálně členěna soklem, kordónovou a hlavní konzolovou římsou. Na výrobní části, která tvoří západní křídlo, se žádné horizontální členění fasády neuplatňuje. Hlavní, plasticky bohatě profilovaná římsa se vyskytuje pouze na obytné části objektu.

Vertikálně je plocha fasády členěna rizality, na jejichž stranách se vyskytují mělké pilastry s iónskými hlavicemi. V plastické, bohatě zdobené supraportě čtyřdílných oken v patře rizaíitů se nachází bohatá štukatérská výzdoba. Na bočních konzolách se jedná o maskarony s motivem korunovaných ďáblů, mezi konzolami je plastický znak s jezdeckou přilbou, skříženými biči, třmeny a ostruhami. Pod okny se nachází parapetní desky s motivem kuželkové balustrády. Ostění ostatních oken jsou v přízemí zdobená jednoduchou plastickou lištou, v patře jsou zdobená štukatérskými prvky.

Fasáda je vápenná, v minulosti lokálně opravovaná. Na fasádě se nacházejí pravděpodobně dvě vrstvy nátěru. I přes střední zašpinění a oxidaci vrstev nátěru je možné přibližně posoudit skutečnou původní (mladší) barevnost. Na fasádě reprezentativního objektu se uplatňuje jeden barevný odstín omítky – okr. S tím, že římsy, parapety a plastické ozdobné prvky byly pravděpodobně světlejšího odstínu.

1.2 Okna a dveře

Vstupní dveře a vrata jsou kazetová, s profilací, skleněná výplň je tvořena drátosklem.  Detaily, panty a závěsy odpovídají konci 19. století. Okna jsou špaletová v 1.NP a u oken vikýřů v 3.NP jsou špalety dřevěné, ostatní špalety v 2NP a 3.NP jsou zděné omítané. Vnější křídla oken na čelní fasádě byla v minulých 10 letech opravována a jejich technický stav je uspokojivý. Barva rámů oken je bílá, dveře jsou ve středně hnědém odstínu. Vnitřní nátěry oken jsou v odstínu slonovinová kost, případně středně hnědá.

Stávající vnitřní okna, včetně rámů a špalet jsou dožilá, Na oknech je porušené kytování, dřevní hmota je silně destruovaná a nevhodná pro repasování stávajících oken. Stejně tak vstupní dveře do objektu jsou silně porušeny povětrností, a proto je navrženo provést jejich náhradu kopií. Náhrada oken a dveří bude provedená v architektonickém členění a tvarosloví dle dochovaných autentických oken. Okna budou opatřena replikou charakteristických závěsů, oliv a proliv. Vstupní dveře budou provedeny jako replika, dle původních.

# Rozsah poškození fasády a oken, salinita a vlhkost zdiva:

Stávající fasáda objektu a přístaveb z vnější části do ulice jsou silně poškozeny. Ze stávajících fasád odpadává omítka. V úrovni 1.NP je patrná vzlínající vlhkost a zasolení do výšky cca 2,0 m. Stávající římsy na objektu jsou poškozeny, především v místech průchodů korozí poškozených svodů. Stávající zdobné plastické prvky jsou poškozeny povětrnostními vlivy.

Objekt je vyzděný převážně z plných cihel. Nosnou konstrukci tvoří stěnový systém podélný s příčnými nosnými stěnami.  Sokl je na hlavním objektu obložený 80 mm silnými deskami teraco, pod deskami je pravděpodobně pískovcový sokl, který se objevuje na přístavbách a jižní části. Na zdivu je patrná vzlínající vlhkost a zasolení v úrovni 1.NP. Izolace  nebyla  u  starého   zdiva  nikde  zjištěna.  V místech zatékání jsou cihly destruovány a rozpadají se.

Izolace mezi stěnami a soklem nebyla nikde zjištěna. Vlivem vzlínající vlhkosti jsou poškozeny omítky. Na omítkách dochází ke krystalizaci solí. Míra salinity zdiva je hodnocena jako nízká až velmi vysoká dle tabulky B1 ČSN 73 0610. Míra salinity zdivá se hodnotí podle obsahu síranů, chloridů a dusičnanů ve zdivu. Udává se v % hmotnostních každé soli nebo v mg soli na gram vzorku stavebního materiálu nebo v mg soli na 10 g (100 g) vzorku; salinita co do možnosti poškození zdivá, hlavně zdicí malty, korozními procesy (fyzikální a chemické rozrušování roztoky a krystaly uváděných druhů solí) se klasifikuje podle tabulky B.1 ČSN 73 0610.

Tabulka B.1 - Salinita zdiva dle ČSN 730610

| Stupeň zasolení zdivá | Obsah solí v mg/g vzorku a v procentech hmotnosti |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chloridy |  | Dusičnany |  | Sírany |  |
|  | mg/g | % hmotnost | mg/g | % hmotnost | mg/g | % hmotnost |
| nízký | <0,75 | < 0,075 | < 1,0 | <0,1 | <5,0 | <0,5 |
| zvýšený | 0,75 až 2,0 | 0,075 až 0,20 | 1,0 až 2,5 | 0,1 až 0,25 | 5,0 až 20 | 0,5 až 2,0 |
| vysoký | 2,0 až 5,0 | 0,20 až 0,50 | 2,5 až 5,0 | 0,25 až 0,50 | 20 až 50 | 2,0 až 5,0 |
| velmi vysoký | >5,0 | >0,50 | >5,0 | >0,50 | >50 | >5,0 |

##### Tabulka B.2 - Stanovení obsahu vodorozpustných solí

Výsledky:

| Vzorek | Cl - [%] | NO3- [%] | SO42- [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 0,02 | 0,12 | 1,01 |
| S2 | 0,15 | 0,73 | 3,51 |
| S3 | 0,01 | 0,05 | 0,47 |
| S4 | 0,02 | 0,11 | 0,13 |
| S5 | 0,11 | 0,41 | 2,08 |
| S6 | 0,09 | 2,33 | 1,30 |

Výsledky jsou v hmotnostních procentech. Anionty solí byly stanoveny iontovou chromatografií ve vodném extraktu. Hodnoty uvedené v tabulce jako nulové odpovídají obsahu aniontu nižší než 0,005 %.

Vlhkost zděných konstrukcí, vyvolaná účinky zemní vlhkosti a pod terén prosakující a po povrchu terénu a chodníků stékající a od něho odstřikující srážkové vody a vody kondenzující z vlhkého vzduchu na povrchu a ve struktuře zdiva je hodnocena jako nízká. Vlhkost zdiva se ve vztahu k uvažovanému způsobu sanace zdiva nad i pod terénem klasifikuje podle tabulky A.1.

Tabulka A.1 - Vlhkost zdivá

| Stupeň vlhkosti | Vlhkost zdivá w v % hmotnosti |
| --- | --- |
| velmi nízká | w < 3 |
| Nízká | 3 < w < 5 |
| Zvýšená | 5 < w < 7,5 |
| Vysoká | 7,5 ^ w < 10 |
| velmi vysoká | w > 10 |

##### Tabulka A.2 - Stanovení vlhkosti zdiva dle ČSN EN ISO 17892-1

Výsledky:

| Vzorek | W (%) |
| --- | --- |
| V1 | 1,21 |
| V2 | 1,52 |
| V3 | 2,02 |
| V4 | 0,54 |
| V5 | 0,21 |
| V6 | 3,87 |

Část poruch stavby připisovaných vlhkosti by v případě zatížení čistou vodou nevzniklo. Voda je totiž velmi často transportním médiem pro další škodliviny, které se pak rozličným způsobem i mírou podílejí na poškozování povrchu stavebního materiálu. Migrace vody do porézních materiálů umožňuje transport nebo i vznik solí v těchto hmotách. Nashromáždění solí v určitých místech nebo zónách stavebních konstrukcí může potom velmi často vést k jejich destrukci. Nejčastějšími solemi způsobujícími poškození jsou obvykle sírany, chloridy a dusičnany; v menší míře se na stavbách objevují i vodorozpustné uhličitany a dusitany. Z výsledků měření vyplývá, že značná část solí se do zdiva dostává spolu se vzlínající vlhkostí. Voda pronikající do stavebních konstrukcí a materiálů kapilárními silami obsahuje větší, či menší množství rozpuštěných solí. Po odpaření vody se soli hromadí v různých částech zdivá, největší množství se koncentruje v jeho povrchových vrstvách, v omítkách, pod nátěry nebo i v nich. Důležitou roli při migraci (pohybu) a hromadění solí v určitých místech budov hraje kromě pohybu a odpařování vody i rozpustnost solí a pohyblivost jednotlivých iontů. Dobře rozpustné soli, jako většina chloridů a dusičnanů, s poměrně malými a pohyblivými ionty migrují lépe, rychleji a do větších vzdáleností než většina síranů. Proto lze na fasádách poškozených vzlínající vlhkostí často najít vyšší koncentrace síranů ve spodních částech fasády a zvýšený obsah dusičnanů a chloridů o něco výš. Do tohoto zdroje solí lze zařadit i soli pocházející ze solných posypů komunikací v okolí budov v zimních měsících. Obvykle se jedná o chloridy. Tam, kde se používá na tento účel močovina, mohou později vznikat dusičnany. Zvýšený obsah solí ve zdivu se vzlínající vlhkostí brzdí vysychání. Poškození v důsledku zvýšené koncentrace vodorozpustných solí se na fasádách projevuje v rozličných formách. Z tohoto hlediska je velmi důležité, jestli ke krystalizaci dochází na povrchu porézního materiálu, anebo pod povrchem - uvnitř porézního materiálu. V prvním případě se tak děje obvykle při pomalém odpařování vody a transportu roztoku soli až na povrch. Výsledkem je hlavně tvorba výkvětů solí, tzv. eflorescencí na povrchu porézního materiálu. K výraznějšímu poškozování dochází spíše  při tvorbě krystalů uvnitř porézního materiálu, kdy při rychlejším odpaření vody vznikají tzv. subflorescence a v pórech probíhají výše popsané destruktivní pochody. Krystalizace nebo hydratace solí v pórech, dutinách, v prasklinách nebo pod nátěry je hlavním destruktivním mechanismem, kterým se soli podílejí na poškozování porézních materiálů, a tedy i fasád. Následky lze pozorovat v podobě odpadávání vrstev nátěrů, rozpadu omítkových vrstev, oddělování omítkových vrstev, ztráty soudržnosti povrchu spárových malt, cihlářských výrobků, kamene až po rozsáhlejší destrukce celého zdiva. Významnou roli při poškozování hraje i výše popsaná hygroskopicita solí. Jednak může přispívat k celkovému zavlhčení materiálu, často až do té míry, že ani po efektivních, někdy i radikálních opatřeních proti vzlínající vlhkosti nedojde k vyschnutí objektu. Dále pak v závislosti na klimatických podmínkách dochází na povrchu ke vzniku vlhkých map a po jejich vyschnutí (při poklesu relativní vzdušné vlhkosti pod úroveň rovnovážné vlhkosti zasoleného materiálu) obvykle k tvorbě výkvětů. S častou změnou relativní vzdušné vlhkosti a teploty tak dochází i k častým krystalizačním cyklům, protože „samozředěním" procházejí soli do roztoku a po vyschnutí zase do krystalické formy.

Vstupní dveře a vrata jsou kazetová, s profilací, skleněná výplň je tvořena drátosklem. Dveře jsou značně poškozené povětrností, ale prvky kování jsou relativně zachovalé. Okna jsou špaletová v 1.NP a u oken vikýřů v 3.NP jsou špalety dřevěné, ostatní špalety v 2NP a 3.NP jsou zděné omítané. Vnější křídla oken na čelní fasádě byla v minulých 10 letech opravována a jejich technický stav je uspokojivý. Barva rámů oken je bílá, dveře jsou ve středně hnědém odstínu.

Střešní krytina, včetně nástřešního žlabu a kolen pod žlabem je nově provedena z hliníkového plechu v odstínu antracit. Značně poškozené je oplechování říms, parapetů oken a střešní svody, které jsou zaústěny do gajgrů v chodníku.	Na objektu se dále nacházejí nevhodně zasekané, nebo přiznané chráničky a vodovodní potrubí. V úrovni 1.NP pod parapety se nacházejí větrací otvory a také otvory s vývody pro plynový kamna opatřená plechovými děrovanými kryty.

## Návrh obnovy fasády

3.1 Oprava cihelných stěn a říms

V místě záteků, kde došlo k rozpadu částí cihelného zdiva a říms je nutní provést jeho doplnění a případné přezdění zvětralých částí. Stávající zvětralé zdivo a rozpadající se římsy budou rozebrány a bude provedeno přezdění těchto konstrukcí zdivem z plných cihel P10, na hydraulickou maltu s příměsí suevitského trasu TM 10. Požadavky na spárovací maltu jsou následující:

- Báze směsi minerální (vápenné a hydraulické pojivo + trasová přísada ze suevitského trasu),

- Pevnost v tlaku rovnající se cca polovině pevnosti cihel (10 MPa). Zdivo bude přezdíváno v původní tloušťce a provázáno se stávajícími zachovávanými částmi konstrukce.

divo z cihel plných:

rozměry d/š/v [mm]		290/140/65

pevnost v tlaku[N/mm2]	P20

zděné na maltu	  	TM10

3.2 Odsolení zdiva v úrovni 1.NP:

Odsolované konstrukce budou dokonale očištěny od organických sloučenin, zbytků nátěrů a prachových depozitů. S výjimkou odstraňování organických sloučenin (mechy, hyfy, lišejníky), které bude prováděno chemicky, budou ostatní typy čištění probíhat mechanickou cestou. Zejména se jedná o očištění měkkým rýžovým kartáčem, ošetření horkou párou z parního generátoru, či tlakovou vodou za použití nízkého tlaku vodního paprsku.

Obnažené plochy zasoleného kamenného či cihelného zdiva budou minimálně třikrát omyty tlakovou nekontaminovanou vodou (mírný tlak) v intervalu minimálně 7 – 10 dnů. Omytí líce kamene vodou umožní alespoň částečný transport vodorozpustných hygroskopických solí z nitra kamene na povrch, kde dojde k jejich krystalizaci. Vykrystalizované soli je zapotřebí mechanicky odstranit (omést, oškrábat) a neprodleně odstranit z místa staveniště, aby soli druhotně nekontaminovaly konstrukce stavby ani její bezprostřední okolí.

Na omytí budou navazovat tzv. kompresní zábaly (odsolení sanovaných kamenných či cihelných konstrukcí), aby byl snížen stupeň jejich zasolení vodorozpustnými hygroskopickými solemi. Odsolení jednotlivých prvků zdiva bude provedeno obklady buničinou napuštěnou destilovanou vodou. Obklady opatřené konstrukce budou překryty igelitovou bandáží a budou udržovány týden vlhké. Poté budou sejmuty a referenční vzorek bude předložen laboratoři za účelem stanovení množství absorbovaných solí do buničiny. Tento postup bude aplikován minimálně 3x.

Účinnost metody je nutné prokázat. Vyhodnocení účinnosti odsolovacího cyklu měření vlhkosti a obsahu solí v podkladu (5ks na jedné straně fasády) případné opakování.

3.3 Zpevnění zdiva

Po dozdění, omytí a odsolení zděných konstrukcí bude provedena revize pevnosti zdiva. V případě zjištění nesoudržných zdících prvků bude provedeno jeho zpevnění. Z důvodu snížení časové náročnosti realizace stavebních prací bude použit zpevňovací roztok připravený na bázi modifikovaného draselného vodního skla. Požadavky na zpevňovací roztok jsou následující:

- pojivo z čistého tekutého silikátu draselného,

- netvoří film,

- je mimořádně propustné pro difuzní páry,

- nehořlavé,

- specifická hmotnost, 1,17 g/cm3,

- hodnota pH-11,3.

Předpokládá se zpevnění cca 25% obnažených ploch.

3.4 Spárování zdiva

Po omytí a odsolení zděných konstrukcí bude provedena revize spárování zdiva. Vyvětralé spáry a chybějící výplň spár bude doplněna vyspárováním trasvápennou maltou. Zdivo bude před spárováním očištěno a navlhčeni. V okolí statických poruch bude použito tzv. hloubkové spárování do hloubky 4 - 8cm. Požadavky na spárovací maltu jsou následující:

- Báze směsi minerální (vápenné a hydraulické pojivo + trasová přísada ze suevitského trasu),

- pevnost v tlaku rovnající se cca polovině pevnosti1 kamene v přemrzlém stavu (cca 10 MPa).

Předpokládá se spárování cca 10% obnažených ploch.

3.5 Obnova omítek:

Stávající historické omítky ozdobných prvků, bosáží, říms a reliéfů by měly být v maximální možné míře zachovány. Ostatní omítky mimo tyto prvky budou otlučeny na cihelný podklad.

Nově doplněná omítka na ozdobných prvcích se musí strukturou a povrchem blížit dochovaným zbytkům omítky. Omítka by měla být prodyšná a nesmí být tvrdší, než podkladové zdivo. Optimální je omítka vápenná, se shodnou frakcí kameniva jako omítka stávající. Nátěry fasád by měly být řešeny jako vápenné (event. modifikované) Členění fasády zůstane zachováno dle stávajícího stavu. Pouze bude provedena obnova chybějících částí štukatérských ozdobných prvků a profilací říms.  dle zachovalých částí.

Bude provedena oprava omítek třemi způsoby, podle způsobu poškození. Obnova omítek v úrovni 1.NP po římsu bude provedena jako hrubozrnná štuková dvouvrstvá omítka. V úrovni 2.NP a reprofilované prvky říms, parapetů a šambrán v jemnozrnném provedení dvouvrstvé štukové omítky.

Profilování členění omítek bude respektovat stávající výraz objektu. Bude obnoven celkový nátěr objektu ve stávajících barevných odstínech. Tmavá okrová (zlatý okr) je základní plocha, ze které vystupují světle okrové profilované prvky a římsy.

- Oprava omítek poškozených solemi

V úrovni 1.NP bude odstraněna zcela poškozená omítka vyjma zdobných prvků a štukatur. Po odsolení a snížení vlhkosti (buničinový zábal) se provede omítnutí dvouvrstvými hrubozrnnými omítkami na vápenné bázi.

Náhrada zcela poškozených omítek vzlínající vlhkostí a záteky v místě okolí římsy budou provedeny podle následujících zásad:

- odstraněna zcela poškozená omítka vyjma zdobných prvků a štukatur,

- provést měření vlhkosti a obsahu solí v podkladu /5ks na jedné straně fasády/,

- ve zdivu proškrabat spáry do hlouby 1-2cm, zdivo důkladně očistit od prachu a zbytků omítky, aplikace prostředků k odstranění solí (např. buničinové zábaly)

- očištění zdiva,

- vyhodnocení účinnosti odsolovacího cyklu měření vlhkosti a obsahu solí v podkladu /5ks na jedné straně fasády/ případné opakování,

- aplikace omítky s provzdušńující přísadou

- nanesení finální hrubozrnné omítky

- hydrofobizace do výše 30cm nad místo možného odstřiku

- Oprava poškozených omítek bez zasolení

- odstranění omítek v úrovni 2.NP + poškozené omítky na římsách v nejnutnější míře.

- provést měření vlhkosti a obsahu solí v podkladu

- ve zdivu proškrabat spáry do hlouby 1-2cm, zdivo důkladně očistit od prachu a zbytků omítky

- provedení kotevního prohozu

- aplikace jádrové vápenné omítky

- konečná úprava jemným vápenným štukem v ručním provedení

- hydrofobizace do výše 30cm nad místo možného odstřiku

- Oprava dochovaných omítek

Jedná se o převážnou část omítek říms, parapetů a ozdobných prvků. Tyto omítky budou prezentovány v původní dochované barevnosti. S opravovanými omítkami budou barevně sjednoceny novým vápenným nátěrem. Z omítek budou šetrně odstraněny nečistoty a prachové depozity a nesoudržné nátěry. Odstranění bude provedeno mechanickou cestou (kartáč, použití vodního paprsku).

Očištěné omítky budou omyty od prachových depozitů tlakovou vodou o nízkém tlaku. Čištění bude podpořeno tenzidovým čistícím prostředkem. Po řádném vyschnutí bude provedeno zpevnění tzv. vápennou disperzí. Ta bude provedena štětkou v rozsahu 4 – 6 opakovaných nátěrových cyklů.

Zpevněné omítky budou sjednoceny s ostatními doplňovanými plochami omítek vápenným štukem o zrnitosti štukové vrstvy cca 0,5 mm bez organických přísad. Alternativně je možné použít zpevňování tzv. organokřemičitými zpevňovači vyrobenými na bázi esteru kyseliny křemičité. Tato technologie je však finančně náročná.

3.5.1 Aplikace trasvápenných omítek:

Pro doplňování chybějících nebo dožilých omítek budou použity výhradně trasvápenné omítky. Stejné tak pro realizaci nových omítek. Požadavky na skladbu trasvápenných omítkových malt jsou následující:

Báze směsi minerální (vápenné a hydraulické pojivo + trasová přísada ze suevitského trasu), bez organických přísad,

pevnost v tlaku 3 MPa,

pevnost v tahu za ohybu 1 MPa,

zrnitost vnitřní jádrové omítky cca 4 mm,

zrnitost vnější vrstvy omítky cca 1,3 mm,

zrnitost štukové vrstvy cca 0,5 mm,

omítka obsahuje hydraulickou přísadu ze suevitského trasu.

3.6 Nátěry fasády

Pro nátěr omítek bude použit modifikovaný vápenný nátěrový systém. Jedná se o kombinaci sjednocovacího silikátového a vápenného nátěru. Silikátový sjednocovací nátěr je plněn plnivem o velikosti zrna 0,5 mm, ředěným cca. 5 - 15 % silikátovým fixativem. Tento nátěr bude proveden jako podkladní, jednovrstvý za účelem optického sjednocení podkladů a překlenutí vad v podkladu. Nátěr bude prováděn malířskou štětkou za účelem dokonalého vtlačení materiálu do trhlin a pórů podkladních materiálů. Dále budou následovat dvě vrstvy minerálního, neředěného vápenného nátěru s přirozenou vápennou optikou aplikovaného taktéž malířskou štětkou.

Požadavky na skladbu vápenného modifikovaného exteriérového nátěru jsou následující:

Sjednocovací povrstvovací silikátový nátěr

- Jednosložkový, základový, povrstvovací, silikátový nátěr s přísadou čistého akrylátu
armovacích vláken, připravený k okamžitému použití,

- jako pojivo je použit modifikovaný křemičitan draselný,

- specifická hmotnost - cca 1,69 g/cm3,

- difúzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy: sd < 0,01 m

(dle ČSN EN ISO 7783-2)

- Maximální velikost zrna: 0,5 mm,

- pH: cca. 11,4.

Vápenný nátěr

- Hotová vápenná barva pro venkovní použití na bázi hašeného vápna s přísadou
disperzního pojiva max. do 5% hmotnostních,

- obohaceno oxidem titaničitým pro zajištění lepší krycí schopnosti,

- specifická hmotnost - cca 1,44 g/cm3,

- difúzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy: sd < 0,01 m

(dle ČSN EN ISO 7783-2).

Pro závěrečnou hydrofobní ochranu ploch fasády, které budou v kontaktu s odstřikující dešťovou vodou nebo s ležícím sněhem, bude použita hydrofobní ochrana vyrobená na bázi esteru kyseliny křemičité. Požadavky na parametry hydrofobního nátěru jsou následující:

- Bezbarvý kapalný hydrofobní prostředek vyrobený na bázi esteru kyseliny křemičité
(siloxanu),

- vysoká vodoodpudivost,

- prostředek netvoří film na povrchu ošetřovaných konstrukcí,

- plná propustnost pro difúzi páry,

- velká hloubka penetrace,

- vysoká stabilita vůči zásadám,

- redukce znečištění a růst plísní a kvasinek,

- odolnost vůči klimatickým vlivům,

- specifická hmotnost: cca 0,8 g/cm3.

Pozor! Obecně platí, že vápenný fasádní nátěr je zapotřebí nanášet ručně štětkou v tenkých vrstvách. V případě hustého nátěru dojde, vlivem smršťovacích procesů, k tzv. spálení (shoření) vápna, které je charakteristické sprašováním a odlupováním jednotlivých nátěrových vrstev. Výjimku tvoří pouze hustý vápenný povrstvovací nátěr. Před závěrečnou hydrofobizací je zapotřebí zajistit dostatečnou karbonataci jednotlivých vápenných nátěrů! Stupeň karbonatace vápenných vrstev bude ověřován na stavbě.

Vápenné nátěry budou prováděny za dostatečné relativní vzdušné vlhkosti. V případě suchého, teplého a slunečného počasí je zapotřebí omítky dostatečně vlhčit, např. mlžením omítek a nátěrů 2x denně. Nátěry je nožné provádět jen v období, kdy celodenní teplota (tzn. i v průběhu noci) nepoklesne pod + 5°C.

V rámci vzorkování budou na stavbě vyneseny zkušební vzorky barevných odstínů nátěrů, které budou vycházet z odsouhlasených vzorků (okrový odstín ploch a světlý okr vystupujících částí). Komisionelně budou odsouhlaseny výsledné odstíny (projektant, orgán státní památkové péče, zástupce odborné organizace státní památkové péče a zástupce investora).

3.5 Obnova a výměna truhlářských prvků (okna + dveře)

Stávající vnitřní okna, včetně rámů a špalet jsou dožilá, Na oknech je porušené kytování, dřevní hmota je silně destruovaná a nevhodná pro repasování stávajících oken. Stejně tak vstupní dveře do objektu jsou silně porušeny povětrností, a proto je navrženo provést jejich náhradu kopií. Náhrada oken a dveří bude provedená v architektonickém členění a tvarosloví dle dochovaných autentických oken. Okna budou opatřena replikou charakteristických závěsů, oliv a proliv. Vstupní dveře budou provedeny jako replika, dle původních.

Jedná se o náhradu stávajících vnitřních oken včetně špalet. Okna budou při zachování vnějších křídel a rámů vyjmuta. Kování z těchto oken bude repasováno na nová křídla a rámy. V případě nevratného poškození budou vyrobeny repliky dle historických originálů. Profilace, způsob otevírání a tloušťky prvků budou dle původních oken. Je nutné ponechat okenní rámy a křídla co nejvíce subtilní. Povrchová úprava bude tvořena jednovrstvým základovým nátěrem a minimálně dvěma nátěrovými vrstvami finálního nátěru. V interiéru budou použity alkydové, v exteriéru alkyd-uretanové nátěrové hmoty v bílém slonovinové kosti. Nově budou provedeny také vnitřní dřevěné dubové parapety. Kličky a kování budou použity původní mosazné a zbylé nepoužitelné prvky budou doplněny jako kopie historických originálů z mosazi (kličky) a hliníku v barvě rámu (závěsy). Okna vikýřů budou vyměněna jako celek včetně vnějších rámů s obnovou připojení na oplechování střechy. Okno v 3.NP s půlkulatým sklopným světlíkem bude provedeno s novým rámem s tím, že stávající vnější křídla dvoukřídlého okna spodní části budou zachována včetně závěsů. Nadsvětlík, špalety a rám budou nahrazeny kopií historického originálu.

Stávající vnější křídla oken byla v minulých letech opravena, bude pouze proveden nový nátěr kliček, závěsů, pantů a oček v bílem odstínu stávajících vnějších oken.

Vstupní dveře budou nové v původním členění včetně klapaček. Budou zachovány původní prvky kování, skleněná výplň bude provedena z drátoskla, odstín středně hnědý. Bude provedena obnova v minulosti odřezané okeničky mezi nadsvětlíkem a křídlem a svislých lišt.

Výkladec bude obroušen od staré a odlupující se barvy. Bude provedena obnova nátěru ve středně hnědém odstínu.

Konkrétní vzorky budou vyneseny a komisionálně bude odsouhlasen výsledný odstín (projektant, orgán státní památkové péče, zástupce odborné organizace státní památkové péče a zástupce investora).

Základní vrstvy nátěru na dřevo budou nanášeny namáčením nebo stříkáním, dle zvyklostí výrobce. Závěrečná vrstva nátěru na dřevo bude nanášena štětkou. V rámci provádění nátěru tesařských a truhlářských prvků je nutné dodržet veškeré technologické předpisy výrobce konkrétního nátěrového systému.

Vlhkost dřeva měřená na několika místech v hloubce min. 5 mm nesmí přesáhnout u jehličnatého dřeva 15 % a u listnatého dřeva 12 %. Dřevo zbrousit, pryskyřici a lepivé mastné dřevěné plochy omýt nitroředidlem a nechat důkladně vyvětrat. Dřevo ve vnějším prostředí chránit prostředkem protizamodrávání.

Obecně platí, že třívrstvý nátěrový systém jako celek musí splňovat tyto technické parametry:

- báze alkydová (interiér), alkyd – uretanová (exteriér),

- základní pojivo – alkydová pryskyřice s nízkým obsahem aromátů,

- minimální předepsané spotřeby na jednu vrstvu:

    - impregnační vrstva		0,07 l/m2,

    - základní nátěr			0,08 l/m2,

    - finální nátěr			0,10 l/m2.

Mříž výkladce, držáky na vlajky, plechová dvířka a háky budou očištěny od koroze a bude provedena obnova nátěru v odstínu kovářská čerň.

Čištění

Manuální očištění kartáčem, rotačním kartáčem

Základní nátěr

Pro základní nátěr oceli, kovářského železa i litiny, vystaveným povětrnosti bude použit jednosložkový alkydový nátěr.

Požadovaná tloušťka nátěrové vrstvy: 	1 x 40 µm

Antikorozní pigment: 			nejlépe suřík, varianta oxid železitý

Vrchní nátěr

Pro vrchní nátěr oceli, kovářského železa i litiny, vystaveným povětrnosti bude použit jednosložkový alkydový nátěr.

Požadovaná tloušťka nátěrové vrstvy: 	2 x 40 µm

Vzhled: 					polomatný

Odstín:					Kovářská čerň

3.6 Prvky oplechování

Bude provedena náhrada svodů od úrovně nových kolen nástřešních žlabů, nové oplechování říms a  parapetů legovaným hliníkem tl. 0,7 mm, odstín antracit.

.

Konkrétní vzorky budou vyneseny a komisionálně bude odsouhlasen výsledný odstín (projektant, orgán státní památkové péče, zástupce odborné organizace státní památkové péče a zástupce investora).

3.7. Oprava soklu

Bude provedeno očištění a odsolení soklu z Teraca, oprava drobných poruch soklu doplněním Teraco hmoty (5% plochy). Pískovcový sokl bude očištěn, odsolen a hloubkově vyspárován. Na soklech bude proveden hydrofobní nátěr.

## Likvidace bouraného materiálu

Likvidace demolovaných stavebních hmot: VPC omítka, pozinkovaný plech, dřevo, sklo  budou likvidovány v souladu s platnými předpisy v oblasti odpadového hospodářství (zejména zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy).  Odpady musí být předávány oprávněné osobě na skládku, plech do sběrných surovin. Dle výše uvedeného zákona, musí s nimi být nakládáno tak, aby nezpůsobovaly újmu životnímu prostředí a nenarušovaly vzhled okolní krajiny. Doklady o naložení s odpady předloží investor při kolaudaci stavby.

## Závěr

### Vzhledem k rozsahu prací je nutno provádět ověřování předpokladů projektu a výsledků průzkumu během provádění stavby. Na všechny nově vzniklé nebo odlišné skutečnosti je nutno reagovat. Nejasnosti a změny je nutno konzultovat se zpracovatelem průzkumu a projektu.

## Závěrečná ustanovení

Při všech pracích je nutno dodržovat bezpečnost práce podle zákona. č. 309/06 Sb. a nařízení   vlády  591/2006  Sb. Pro provádění prací platí dotčené normy ČSN.	Všechny materiály a výrobky použité pro stavbu, musí mít vlastnosti požadované v § 156 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, platné zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud se v období od předání kompletní projektové dokumentace do vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu změní předpisy týkající se předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu za dohodnutou úhradu.

Zhotovitel díla je povinen konzultovat a odsouhlasit veškeré navržené standarty se zástupcem objednatele a projektanta. Je nezbytně nutné, aby při provádění veškerých prací byly dodrženy předepsané technologické postupy. Při provádění veškerých prací je nutné dbát všech předpisů a ustanovení o bezpečnosti práce. Veškeré nejasnosti je nutné předem konzultovat se zpracovatelem dokumentace.

Všechny kóty a rozměry objektu nutno prověřit na stavbě. Při změně postupu výstavby je nutno tuto skutečnost konzultovat se zpracovatelem projektu. V průběhu provádění se mohou vyskytnout nepředvídané skutečnosti, které je nutno řešit po dohodě dodavatele a zpracovatele projektové dokumentace. O těchto změnách budou vedeny zápisy ve stavebním deníku.

Při změně výrobků uvedených v projektu je nutno použít výrobků o technických a materiálových charakteristikách stejných nebo lepších než  standarty uvedené v návrhu projektanta. Tyto hodnoty musí být doloženy technickými listy a certifikáty výrobků. Jejich použití odsouhlasí investor a projektant společným zápisem. Na provedení jednotlivých dílčích částí konstrukce musí být vypracována realizační dokumentace, která bude odsouhlasena projektantem a investorem před zhotovením díla.

Všechna práva vyhrazena. Tato dokumentace, ani její součásti, nesmí být  rozmnožována tiskem, fotokopiemi, počítačovými datovými soubory ani jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu autorů.

Ing. Jan Chaloupský

červenec 2019