SKLADBY PODLAH					                                    SO 102

| OZN. | TYP PODLAHY (URČENÍ) SKLADBA VRSTEV | CELKEM TL.VRSTEV (mm) | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.NP |  |  |
| A1 | KERAMICKÁ DLAŽBA | 200 |  |
|  | keramická dlažba 600/300, 300/300 R10, včetně lepidla a spárování (epoxy) | 12 | dilatace max.3/3 m, plast.lišta |
|  | bet.mazanina C20/25, 1x síť 5.0-100/100, dilatace | 78 (88) |  |
|  | PE fólie 0.2 mm |  |  |
|  | tepelná izolace EPS S 200 (λ <0.035 W/m.K) včetně syst.desek podl.vytápění (λ <0.033 W/m.K) tl.30 mm v plochách s podlahovým vytápěním | 110 (100) |  |
|  | ŽB konstrukce podlahy nebo stropu |  |  |
|  | keramický zapuštěný sokl 100 mm nebo keramický obklad |  |  |
| A2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | 200 |  |
|  | keramická dlažba 200/200 – zvýšený protiskluz, včetně lepidla a spárování (epoxy) | 12 | dilatace max.3/3 m, plast.lišta |
|  | hydroizolační stěrka s vytažením na stěny v prostorách s mokrým provozem |  |  |
|  | bet.mazanina C20/25, 1x síť 5.0-100/100, dilatace | 78 (88) |  |
|  | PE fólie 0.2 mm |  |  |
|  | tepelná izolace EPS S 200 (λ <0.035 W/m.K) včetně syst.desek podl.vytápění (λ <0.033 W/m.K) tl.30 mm v plochách s podlahovým vytápěním | 110 (100) |  |
|  | ŽB konstrukce podlahy nebo stropu |  |  |
|  | keramický zapuštěný sokl 100 mm nebo keramický obklad |  |  |
| A3 | KERAMICKÁ DLAŽBA - SCHODIŠTĚ | 30/20 |  |
|  | keramická dlažba dle specifikace, obklad stupňů i podstupnic, včetně lepidla a spárování (epoxy) | 12 |  |
|  | vyrovnávací vrstva, stěrka (dle potřeby) | 8-18 |  |
|  | ŽB konstrukce schodiště |  |  |
|  | keramický zapuštěný sokl 100 mm nebo keramický obklad |  |  |
| B1 | VINYLOVÉ DÍLCE SKLÁDANÉ | 200 |  |
|  | vinylové dílce homogenní cca 600/600/10 mm včetně kladecího podkladu | 12 |  |
|  | vyrovnávací stěrka (dle potřeby) | 5 |  |
|  | bet.mazanina C20/25, 1x síť 5.0-100/100, dilatace | 73 (83) |  |
|  | PE fólie 0.2 mm |  |  |
|  | tepelná izolace EPS S 200 (λ <0.035 W/m.K) včetně syst.desek podl.vytápění (λ <0.033 W/m.K) tl.30 mm v plochách s podlahovým vytápěním | 110 (100) |  |
|  | ŽB konstrukce podlahy nebo stropu |  |  |
|  | soklová lišta 60 mm - vinyl |  |  |
| C1 | DLAŽBA BETONOVÁ NA TERČE – VENKOVNÍ TERASA | 470-490 |  |
|  | bet.dlažba hladká, přírodní odstín, 500/500/50 | 50 |  |
|  | rektifikovatelné plastové terče do 50 mm | 40-50 |  |
|  | bet.mazanina C20/25, 1x síť 4.0-150/150 podklad nopová terasová fólie 10 mm | 60 10 | ochranná a roznášecí vrstva |
|  | hydroizolace PVC + ochranná geotextilie |  | pevný podklad proti zatlačení nopů |
|  | cementotřískové desky 2x10 mm | 20 |  |
|  | tepelná izolace EPS S 200 (λ <0.035 W/m.K) ve spádu | 280-300 | spádové klíny |
|  | ŽB konstrukce podlahy nebo stropu + parozábrana |  |  |
| C2 | DLAŽBA BETONOVÁ – STŘEŠNÍ POCHŮZÍ PLOCHY |  |  |
|  | bet.dlažba hladká, přírodní odstín, 500/500/50 | 50 | vymezovací FeZn profily L 50/50/5 |
|  | drcený štěrk – kladecí vrstva; případně mrazuvzdorné lepidlo | 20-30 |  |
|  | bet.mazanina C20/25, 1x síť 5.0-100/100 podklad geotextilie a PE fólie | 60-80 | podkladní vrstva |
|  | štěrková vrstva a skladba střechy |  |  |
| C3 | DLAŽBA BETONOVÁ VELKOFORMÁTOVÁ |  |  |
|  | bet.dlažba hladká, přírodní odstín, velkoformátová (typ a provedení viz.zpevněné plochy – např.1200/800/120 | 120 |  |
|  | drcený štěrk – kladecí vrstva | 30-40 |  |
|  | vyrovnávací bet.mazanina C16/20, horní líc ve spádu od objektu, tl.dle potřeby | cca 40 |  |
|  | ŽB základová deska 160 mm |  | horní líc -0.200 |
| D1 | PRŮMYSLOVÁ BETONOVÁ PODLAHA - ODPADKY | 200 |  |
|  | betonová průmyslová podlaha s výztuží a omyvatelným povrchem (povrchová úprava epoxy nátěrem nebo vsypem), povrch odolný předpokládané zátěži – nádoby na odpad (mechanická i chemická odolnost, mrazuvzdornost) | 120 (120-130) | spádování dle možnosti k vratům 0.5-1.0% |
|  | PE fólie 0.2 mm |  |  |
|  | tepelná izolace EPS S 200 (λ <0.035 W/m.K) | 80 |  |
|  | ŽB konstrukce podlahy nebo stropu |  |  |
|  | keramický obklad nebo sokl |  |  |
| D2 | PRŮMYSLOVÁ BETONOVÁ PODLAHA - ÚDRŽBA | 600 |  |
|  | betonová průmyslová podlaha s výztuží a omyvatelným povrchem (povrchová úprava epoxy nátěrem nebo vsypem), povrch odolný předpokládané zátěži údržby, strojoven a technologie (mechanická i chemická odolnost, mrazuvzdornost) | 120 (150) | technologické prostupy a montážní otvory |
|  | PE fólie 0.2 mm |  |  |
|  | tepelná izolace EPS S 200 (λ <0.035 W/m.K) | 80 |  |
|  | lehčený beton – např.liaporbeton (cca 0.14 W/mK) | 400 (370) |  |
|  | ŽB konstrukce podlahy nebo stropu |  |  |
|  | keramický sokl |  |  |
|  | 1.PP |  |  |
| A4 | KERAMICKÁ DLAŽBA | 200 |  |
|  | keramická dlažba 600/300, 300/300 R10, včetně lepidla a spárování (epoxy) | 12 | dilatace max.3/3 m, plast.lišta |
|  | bet.mazanina C20/25, 1x síť 5.0-100/100, dilatace | 78 (88) |  |
|  | PE fólie 0.2 mm |  |  |
|  | tepelná izolace EPS S 200 (λ <0.035 W/m.K) včetně syst.desek podl.vytápění (λ <0.033 W/m.K) tl.30 mm v plochách s podlahovým vytápěním | 110 (100) |  |
|  | ŽB konstrukce podlahy nebo stropu |  |  |
|  | keramický zapuštěný sokl 100 mm nebo keramický obklad |  |  |
| A5 | KERAMICKÁ DLAŽBA – BAZÉNOVÁ HALA A NAVAZUJÍCÍ PROVOZY | 200 |  |
|  | keramická dlažba 500/250, 300/300, 200/200, MOZAIKA 50/50 – zvýšený protiskluz, včetně lepidla a spárování (epoxy) | 12 | dilatace max.3/3 m, plast.lišta tvarovky žlábků spádování |
|  | hydroizolační stěrka s vytažením na stěny v prostorách s mokrým provozem |  |  |
|  | bet.mazanina C20/25, 1x síť 5.0-100/100, dilatace | 78 (88) |  |
|  | PE fólie 0.2 mm |  |  |
|  | tepelná izolace EPS S 200 (λ <0.035 W/m.K) včetně syst.desek podl.vytápění (λ <0.033 W/m.K) tl.30 mm v plochách s podlahovým vytápěním | 110 (100) |  |
|  | ŽB konstrukce podlahy nebo stropu |  |  |
|  | keramický zapuštěný sokl 100 mm nebo keramický obklad |  |  |
| A5 | KERAMICKÁ DLAŽBA – SCHODIŠTĚ TOBOGÁNU | 30/20 |  |
|  | keramická dlažba dle specifikace, obklad stupňů i podstupnic – zvýšený protiskluz, včetně lepidla a spárování (epoxy) | 12 | okraj v zrcadlech ukončit zvýšenou nerezovou lištou |
|  | hydroizolační stěrka s vytažením na stěny |  |  |
|  | vyrovnávací vrstva, stěrka (dle potřeby) | 8-18 |  |
|  | ŽB konstrukce schodiště |  |  |
|  | keramický obklad stěn (popř.soklík 100 mm) |  |  |
| A6 | KERAMICKÁ DLAŽBA – PODESTY SCHODIŠTĚ TOBOGÁNU | 100 |  |
|  | keramická dlažba dle specifikace, mozaika – zvýšený protiskluz, tvarovky žlábků odvodnění, včetně lepidla a spárování (epoxy) | 12 | spádování, okraj v zrcadlech ukončit zvýšenou nerezovou lištou |
|  | hydroizolační stěrka s vytažením na stěny |  |  |
|  | bet.mazanina C20/25, 1x síť 5.0-100/100, dilatace | 68 (58) |  |
|  | PE fólie 0.2 mm |  |  |
|  | tepelná izolace EPS S 200 (λ <0.035 W/m.K) | 20 (30) |  |
|  | ŽB konstrukce schodiště |  |  |
|  | keramický obklad stěn (popř.soklík 100 mm) |  |  |
| D3 | PRŮMYSLOVÁ BETONOVÁ PODLAHA - STROJOVNY | 100 |  |
|  | betonová průmyslová podlaha s výztuží a omyvatelným povrchem (povrchová úprava epoxy nátěrem nebo vsypem), povrch odolný předpokládané zátěži strojoven a technologie (mechanická i chemická odolnost) | 100 (90-110) | spádování dle možnosti ke žlábkům a vpustím |
|  | ŽB konstrukce podlahy |  |  |
|  | keramický sokl 100 mm odvodňovací liniové žlábky nebo vpusti |  |  |
| E1 | POCHŮZÍ ROŠT WPC VENKOVNÍ TERASY | 100 |  |
|  | WPC lamely cca 150/23 | 23 |  |
|  | WPC podkladní nosný rošt včetně uchycení | 50 |  |
|  | bet.mazanina C20/25, 1x síť 5.0-100/100 | 100 | ve spádu cca 0.5% |
|  | drenážní štěrková vrstva hutněná na rostlý terén nebo v místě základové desky vyrovnat hubeným betonem ve spádu s hydroizolací | 200 |  |
|  | 2.PP |  |  |
| A7 | KERAMICKÁ DLAŽBA | 100 |  |
|  | keramická dlažba 300/300 – zvýšený protiskluz, včetně lepidla a spárování (epoxy) | 12 | spádování ke vpustím |
|  | hydroizolační stěrka s vytažením na stěny v prostorách s mokrým provozem |  | dilatace max.3/3 m, plast.lišta |
|  | bet.mazanina C20/25, 1x síť 5.0-100/100, dilatace | 88 | spádování |
|  | ŽB konstrukce podlahy |  |  |
|  | keramický sokl 100 mm nebo keramický obklad odvodňovací liniové žlábky nebo vpusti |  |  |
| D4 | PRŮMYSLOVÁ BETONOVÁ PODLAHA – STROJOVNA BT | 100 |  |
|  | betonová průmyslová podlaha s výztuží a omyvatelným povrchem (povrchová úprava epoxy nátěrem nebo vsypem), povrch odolný předpokládané zátěži strojoven a technologie bazénu (mechanická i chemická odolnost) | 100 (90-110) | spádování dle možnosti ke žlábkům a vpustím |
|  | ŽB konstrukce podlahy |  |  |
|  | keramický sokl 100 mm nebo keramický obklad odvodňovací liniové žlábky |  |  |
|  | Poznámky: - podrobnější specifikace materiálů viz.kladecí schéma v samostatné části interiérů - součástí podlah jsou všechny doplňkové prvky (přechodové a ukončovací lišty, dilatace, rohové lišty, požlábky, odvodňovací tvarovky, liniové žlábky apod.) - v rámci skladeb podlah jsou vedeny některé rozvody instalací a vytápění, stavba zajistí jejich koordinaci |  |  |